# ПОЛОЖЕНИЕ
# Требования к поддонам

Общие требования к поддонам (паллетам):
1. Размер поддона
- длина 1200 мм (допуски +5/- 5 мм)
- ширина 800 мм (допуски +5/-5 мм)
- высота 144 мм (-4/+6 мм)
2. Расстояние между досками настила – не более 50 мм
3. Толщина доски не менее от 15мм до 20 мм
4. Грузоподъемность не более 800кг
5. Угловые фаски – обязательно сняты
6. Не допускается:
 - посторонний запах
 - плесень, грибок
 - кора
 - расколотые шашки
 - треснутые доски поперек длинны
 7. Допускается:
 - частичная или полная окраска поддона (Примечание 1)
 - продольные, нераскрытые трещины на досках, надежно закрепленные гвоздями, не более 2-х на одном элементе
 - тупой обзол на досках настила, направленный во внутрь поддона
 - допускается потемнение древесины до серого цвета.

Конструктивно все паллеты идентичны и включают следующие элементы сборки:
нижние доски, так называемые лыжи, на которые набивается подложка под настил;
поперечные доски – на них устанавливается площадка под груз;
опорные шашки (другое название – кубики) в количестве 9 штук, благодаря им под настилом сформировано достаточно пространства для захвата паллет вилочным погрузчиком.
Толщина нижних, поперечных и настильных досок определяется в зависимости от массы груза, для которого будет использоваться тара. Существует таблица минимальных показателей толщины для изделий популярных (стандартных) размеров, а именно:
Набор требований к поддонам и производственному циклу относится к выбору материала и оценке качества готовой продукции (согласно госстандарту).
Принципиально важные пункты:
Сырье – доски или бруски из древесины хвойных/лиственных пород. Для запуска в производство они должны быть:
целыми;
без трещин и сколов;
просушенными;
сформированными в брикеты (с соблюдением междощатого пространства для вентиляции).
Конструкция – настил, установленный на девять шашек. Последние, согласно требованиям, могут выполняться из клееных опилок или брусков квадратного сечения. Отсутствие хотя бы одной опоры-шашки – причина считать изделие бракованным. Брак поправИм (если восстановить недостающую подложку, согласно правилам ГОСТ).
Дефекты, при которых сырье не может участвовать в производстве деревянных поддонов:
участки переувлажнения и посинения (возникает при несоблюдении расстояний между досками при устройстве брикета или хранении влажного дерева навалом);
сквозные отверстия, трещины;
наличие коры;
гниль;
плесень;
изменение цвета;
острый обзол;
сколы.

Поддон Евростандарта (Европоддон), размеры 800х1200х145 мм.
Европоддон собирается из гладкоструганных пиломатериалов. Используется древесина естественной влажности. Породы: ель, сосна. Европоддон должен иметь клеймо евростандарта (буквы «EUR», либо «EPAL» в овале, выжженные на правых шашках поддона). На поддоне должна быть маркировка производителя (DB, PKP, FS + год изготовления и серийный номер).
Толщина настила поддона составляет 22 мм, выполнен из 5 досок с чередованием широкой и узкой доски (145 и 100 мм соответственно) и закреплен на трех поперечных досках. Расстояние между досками 4,5 см, длина 1200 мм. Три поперечные доски размером 22 x 145 x 800. В основании поддона должны находиться 6 шашек размером 80х100х145 мм., и 3 шашки размером 80х145х145мм. На всех трех нижних досках (также в углах европоддона) должны быть заходные фаски, для облегчения заезда полозьев гидравлической тележки.

Европоддоны бывшие в употреблении подразделяются на 3 сорта:
Высший сорт
бывший в употреблении не более одного раза, древесина светлого цвета без загрязнений технического происхождения, по своему внешнему виду идентичен новому поддону.
1 сорт
бывший в употреблении не более трех раз, древесина светлого, светло-серого цвета без загрязнений технического происхождения, по своему внешнему виду идентичен новому поддону.
2 сорт
многократного использования, допускаются загрязнения нетехнического происхождения, потемнение древесины от времени, незначительные сколы (не более 20 см по длине и 2 см по ширине) и нераскрытые трещины (до 25 см по длине) на досках, не обнажающие гвозди и не оказывающие существенного влияния на прочность поддона.

Конструкция. Верхняя часть европоддона состоит из пяти досок: широких (145 мм.) и узких (100 мм.). Доски чередуются в следующем порядке: широкая, узкая, широкая, узкая, широкая. Нижнаяя часть паллета состоит из трёх досок (узкая, широкая, узкая) со снятыми фасками. На углах европаллета обязательно наличие фасок.